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Настоящий текст — перевод немецкого протокола испытаний PZ 3.1/19-247-1. В случае разночтений действует немецкая версия.
Заказчик: Uzin Utz AG, Dieselstraße 3, 89079 Ulm, Германия
Заказ: испытание для подтверждения класса строительного материала DIN 4102-A2 согласно DIN 4102-1:1998-05
Предмет испытания: стекловолоконное армирующее полотно «UZIN RR 201»
Дата заказа: 29.01.2020  ·  Образцы получены: 31.01.2020 (DZ3.1/20-021)  ·  Отбор образцов: заказчиком
Даты испытаний: 25.02.2020 (испытание в дымовой шахте) и 08.04.2020 (испытание теплотворной способности)
Ответственный: Sören Laschke, M.Sc.
Документ включает 6 страниц и 3 приложения.
В немецкой строительно-надзорной практике данный протокол испытаний служит основанием для обязательного сертификата пригодности к применению и не заменяет собой общее заключение об оценке пригодности.
1. Описание материала
Испытуемый строительный продукт — белое стекловолоконное армирующее полотно «UZIN RR 201». Состоит из стекловолокна, встраивается в нивелирующие составы для армирования. По заявлению заказчика, продукт не подпадает под гармонизированный европейский стандарт на продукцию. Дополнительная информация о составе испытательной лаборатории не предоставлялась.
2. Параметры материала
По данным заказчика: толщина продукта — 0,45 мм; поверхностная плотность — 132 г/м².
Определено MFPA Leipzig: толщина продукта — примерно 0,3 мм; поверхностная плотность — примерно 132 г/м².
3. Кондиционирование
Образцы для испытания в дымовой шахте выдерживались перед испытанием согласно DIN 4102-16, раздел 6.1. Образцы для испытания теплотворной способности кондиционировались согласно DIN 4102-1, раздел 6.2.3.2.
4. Испытание теплотворной способности согласно DIN 4102-1, раздел 5.2.2.3
4.1–4.2 Изготовление образцов и проведение испытания
Образцы для определения теплотворной способности были отобраны в испытательном центре MFPA Leipzig из материала, предоставленного заказчиком, и подготовлены согласно DIN 4102-1. Испытания проводились в испытательном центре MFPA Leipzig GmbH (MFPA Allee 1, 04509 Laue near Delitzsch) согласно DIN 4102-1:1998-05. Водный эквивалент использованного калориметра составил 8,066 кДж/К.
4.3 Результаты испытания
	Показатель
	Значение

	Поверхностная плотность
	0,132 кг/м²

	Отдельные значения теплотворной способности Ho
	2 346 / 2 321 / 2 411 кВт·с/кг

	Среднее значение Ho
	2 359,3 кВт·с/кг

	Расчётное количество выделяемого тепла
	311,4 кВт·с/м²


Согласно DIN 4102-1, раздел 5.2.2.4, испытание на теплоразвитие можно не проводить, так как определённая теплотворная способность меньше 16 800 кВт·с/м².
4.4 Отклонения
Отклонений от процедуры испытания согласно DIN 4102-1:1998-05 не выявлено.
5. Испытание в дымовой шахте (Brandschacht) согласно DIN 4102-1, раздел 6.1.3
5.1–5.2 Изготовление образцов и проведение испытания
Материал, предоставленный заказчиком, был раскроен сотрудниками испытательной лаборатории до размеров 1000 × 190 мм × толщина образца, без подложки. Испытания проводились в испытательной лаборатории MFPA Leipzig GmbH согласно DIN 4102-1:1998-05, DIN 4102-15:1990-05 и DIN 4102-16:2015-09. Испытуемый продукт был испытан в свободно подвешенном виде. Образец A — вдоль направления полотна, образец B — поперёк.
5.3 Ключевые результаты испытания
	Показатель
	Образец A
	Образец B

	Максимальная высота пламени
	50 см
	50 см

	Время расплавления/прогорания
	0:44 мин:с
	0:17 мин:с

	Плотность дыма (интеграл по площади)
	1,93 %·мин
	1,17 %·мин

	Остаточная длина, среднее значение
	65 см
	59 см

	Максимум средней температуры дымовых газов
	107 °C
	107 °C

	Время достижения максимума температуры
	9:34 мин:с
	6:20 мин:с


По остальным показателям (горящие капли, горящие частицы материала, дотление и остаточное тление после окончания испытания) события не зафиксированы — то есть ни капель, ни горящих частиц, ни продолжительного тления не наблюдалось ни у одного из образцов.
Примечание: поскольку остаточная длина превышает 55 см, дальнейшие испытания можно не проводить согласно DIN 4102-16, раздел 5.2a.
5.4 Отклонения
Отклонений от процедуры испытания согласно DIN 4102-1:1998-05, DIN 4102-15:1990-05 и DIN 4102-16:2015-09 не выявлено.
6. Оценка
6.1 Требования к классу строительного материала A2 согласно DIN 4102-1, раздел 5.2.2.5
Стекловолоконное армирующее полотно «UZIN RR 201» толщиной образца примерно 0,3 мм и поверхностной плотностью примерно 132 г/м² выдержало:
— испытание в дымовой шахте в свободно подвешенном виде согласно DIN 4102-1, раздел 6.1.2.2;
— испытание теплотворной способности согласно DIN 4102-1, раздел 5.2.2.3;
— испытание на дымообразование согласно DIN 4102-1, приложения A и B (см. Приложение 3).
Таким образом, испытанный строительный продукт может быть классифицирован по классу строительного материала DIN 4102-A2 при следующих условиях:
— продукт должен располагаться на расстоянии более 40 мм от таких же или иных плоских материалов;
— при использовании в качестве огнезащитного строительного продукта материал не должен находиться под воздействием атмосферных условий на улице более 2 лет;
— строительный продукт должен быть огнезащитным согласно данным, хранящимся в MFPA Leipzig.
7. Примечания
Настоящий протокол испытаний совместно с отчётом об испытании PB-Hoch-200499 служит для общей оценки исследуемого строительного продукта. В немецкой строительно-надзорной практике данный протокол служит основанием для обязательного сертификата пригодности к применению. Протокол не заменяет собой общее заключение об оценке пригодности, которое может потребоваться согласно земельному строительному законодательству — он лишь служит основанием для выдачи такого заключения. Настоящий протокол испытаний не является сертификатом пригодности, утверждённым строительным надзорным органом.
Результаты испытаний относятся исключительно к испытанным образцам. Документ не заменяет сертификат соответствия или пригодности согласно национальным и европейским строительным нормам.
⚠️ Согласно тексту документа, срок действия настоящего протокола испытаний истёк 30 мая 2025 г. На сегодняшний день (актуальная дата) он, по всей видимости, уже не действует — для использования в текущих целях стоит запросить у UZIN обновлённую версию протокола или подтверждение его продления.
Приложение 1 — фотографии повреждений образцов после испытания в дымовой шахте
Фотографии образцов A (продольное направление) и B (поперечное направление) после испытания, толщина ~0,3 мм, поверхностная плотность ~132 г/м², свободно подвешенное расположение. Видимые повреждения ограничены нижней частью образцов, в верхней части полотно осталось нетронутым — что соответствует приведённым в таблице выше остаточным длинам (65 см и 59 см).
Приложение 2 — графики температуры дымовых газов и дымообразования
Графики построены по результатам испытания в дымовой шахте от 25.02.2020. Максимум средней температуры дымовых газов — 107 °C, достигнут на 9:34 мин (образец A) и на 6:20 мин (образец B). Интеграл плотности дыма по площади — 2 %·мин (образец A) и 1 %·мин (образец B). Оба образца показывают быстрый рост температуры в первую минуту испытания с последующим выходом на плато около 100–107 °C.
Приложение 3 — отчёт об испытании на дымообразование PB-Hoch-200499
Институт испытаний Hoch (Prüfinstitut Hoch, Fladungen), отчёт от 27.05.2020, номер PB-Hoch-200499.
Заказчик: MFPA Leipzig GmbH (номер заказа Ü-3.1-20-1070). Производитель: Uzin Utz AG. Материал: стекловолоконное армирующее полотно для шпаклёвочных масс, обозначение «Uzin RR 201» (внутренний номер пробы PN 31273), светло-жёлтого цвета. Образцы предоставлены MFPA Leipzig.
Параметры образца, определённые лабораторией: толщина ≈ 0,39 мм, поверхностная плотность ≈ 119 г/м². Дополнительная информация о составе материала лаборатории не предоставлялась.
Испытание проводилось согласно DIN 4102, часть 1, приложения A и B, в календарные недели 21 и 22 2020 года.
Таблица 1 — дымообразование при тлении (Приложение A)
Из материала были вырезаны полосы шириной 5 мм и длиной 270 мм, испытаны в 5 слоёв. Образцы выдерживались в нормальном климате до достижения постоянства массы.
	Температура испытания
	Средняя плотность дыма (%)

	250 °C
	1,4

	300 °C
	7,4 (среднее из 2 испытаний: 8,6 и 6,2)

	350 °C
	3,1

	400 °C
	1,0

	450 °C
	0,3

	550 °C
	0,2

	600 °C
	испытание не проводилось


Ввиду очень низких результатов дальнейшие испытания не проводились. Максимальное среднее значение ослабления света — 7,4 % при температуре образца сравнения 300 °C.
Таблица 2 — дымообразование при горении под воздействием пламени (Приложение B)
Из материала были вырезаны образцы размером 30 × 30 мм, выдержаны в нормальном климате до достижения постоянства массы. Средняя плотность дыма снижалась с 0,3 % на 12-й секунде до 0,0 % к 1 мин 48 с и оставалась на этом уровне до конца 4-минутного испытания. Среднее остаточное светопоглощение после окончания испытания — 0,0 %.
Максимальная плотность дыма — 0,3 %, зафиксирована на 12-й секунде испытания.
Заключение отчёта: испытания на дымообразование при тлении (Приложение A) и при горении под воздействием пламени (Приложение B) — ПРОЙДЕНЫ.
Подписано во Fladungen 27.05.2020: Silke Biendara (исполнитель) и Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch (руководитель испытательного органа).
⚠️ Согласно тексту отчёта, срок его действия истекал 31 мая 2022 г. — он тоже, по всей видимости, уже не актуален на сегодняшний день и подлежит проверке/обновлению у производителя.
